TDS Teknik Bilgi Formu

VISUAL AV

Yüksek tiksotropik poliakrilik kalınlaştırıcı ajan.

| ÖZELLİKLERİ |  | LİMİT | YÖNTEM |
| --- | --- | --- | --- |
| Görünüm: | - | sıvı emülsiyonu | CHE0009 |
| Renk: | - | beyaz | CHE0018 |
| 20 ° C'de pH: | UpH | 2,1 ÷ 4,0 | CHE0029 |
| Su Davranışı: | - | dağılabilir | CHED110 |
| Kimyasal bileşim: | akrilik kopolimer emülsiyonu |  |
| Raf ömrü: | Orijinal ambalajında + 5 ° C sıcaklıkta saklandığında 6 ay ve + 35 ° C |

GENEL BİLGİ:

Visual AV, yüksek tiksotropide stabilite, su direnci ve bakteriyel saldırı özelliklerine sahip bir poliakrilik kalınlaştırıcı maddedir.

Kullanımı, yüksek pvc içeren ürünlere verdiği reolojik özellikler için gereklidir. Plastik kaplamalar durumunda, çok iyi filmlerle daha iyi bir bağlama gücü elde edilmesini sağlar.

UYGULAMALAR VE ÖNERİLEN DOZLAR:

Visual AV, uygun şekilde tuzlanmış, dikkate değer bir kalınlaşma gücü geliştiren serbest karboksilik fonksiyonlara sahip bir polimerdir. Kullanmadan önce nötralize etmenizi, 3-4 parti su ile seyreltmenizi ve alkalin çözeltileri (amonyak veya sodyum hidroksit) ile pH 8-9'a kadar sallama yapmanızı öneririz.

Elde edilen viskoz jel boyama ürününe doğrudan veya işlemin sonunda reolojik regülatör olarak ilave edilir.

Genellikle kullanılan miktar yaklaşık% 0,5-1'dir. Kullanıcı alanları genellikle tüm sulu baskı ürünleridir.

Visual AV özellikle aşağıdaki uygulamalarda kullanılır:

- Daha düzenli bir reoloji vermek için plastik kaplamalar

- Yüksek şarj içeriği ile su geçirmez boyalar

- Tüm sulu ürünler

Rev 1, Veri: 01 / 2018