

**ELASTECHS C 50 GYP**

**Alçı ve Alçıpan için düşük-orta viskoziteli modifiye nişasta**

**Elastechs C 50 GYP**, daha iyi yüzey özellikleri için boyutlandırma sağlar.

**Avantajları**

Tek düze ve stabil viskozite, iyi penetrasyon.

**Özellikler**

* Transparan, esnek filmler
* Yüksek yapışma gücü
* Diğer ajanlarla uyum
* Koruyucu içeriği
* Asit, alkali ortam ve sert suya karşı direnç
* İyi biyolojik parçalanma

**Tipik Analizler**

Nem : Maks. %14

Renk : Beyaz Toz

pH : 6,5-7,5 (Ağırlıkça %10 süspansiyon)

Viskozite : 60-90 cps Brookfield viskozite, 85oC

Kül :Maks. %25

**Hazırlık**

**Elastechs C 50 GYP,** toz karışıma eklenir. Yapışma ve hacim artışı uygulama süresince devam eder.

**Raf Ömrü**

Paketlemeden sonra 3 yıl.